- Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská

- v Ostravě - Mariánských Horách a  Hulvákách

- Technická zpráva stavební části

510-07/12

- Stavební objekt školy je postaven z plných cihel. V tomto objektu dojde k výměně oken, zateplení fasády a střechy. Bude provedeno nové oplechování vnějších parapetů, říms, střech, dešťové svody a okapy.

- PRÁCE HSV

- Bourací práce

- Budou demontována okna. Do hlavních vstupních dveří nebude stavebně zasahováno. Budou odstraněny venkovní parapety. Na střeše, se odstraní střešní krytina i pásy vytažené na fasádu včetně stávajícího oplechování.

- Bourací práce ve střešních konstrukcích neprovádět za nepříznivého počasí, případně provést provizorní kvalitní zakrytí, a tím zamezit škodám na majetku školy.

- Stávající poklop střešního výlezu a střešní vpusti a větrací komínky budou demontovány.

- Část krokví v místě okapů bude zaříznuta s vnějším lícem obvodového zdiva včetně bednění – dle vyznačení na výkresy bouracích prací - střecha.

- Z důvodu provedení nového odvodnění střechy nad schodištěm bude vyznačená část atikového zdiva odstraněna.

- PŘED PROVÁDĚNÍM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU FASÁDY JE NUTNÉ PROVÉST :

- Oklepání všech uvolněných částí fasádní omítky, pozornost věnovat všem plochám, i zdánlivě neporušeným

- Odstranění veškeré zálivkové malty ze všech spár prvků, zejména pod atikovými dílci. Vysekat i navětralou, i když dosud pevnou maltu.

- Tlakové vymytí všech ploch po odstraněné fasádní omítce a veškeré spáry po odstraněné zálivkové maltě

- Vyplnění veškerých otevřených a vyčištěných spár cementovou maltou s přidáním disperze po předchozí penetraci ploch spár

- Vyspravení původní fasádní omítky a provedení nové hrubé omítky na oklepaných plochách

- Stávající okapový chodník bude rozebrán,  zeminu v okolí budovy odkopat, a po zateplení soklu vrátit zpátky. Vzhledem k tomu, že některé okapové chodníky jsou zničené případně chybí, bude nutné provést jejich případnou opravu a nebo položit do pískového lože nové kachle (500x500mm).

- Hromosvod bude demontován, a po zateplení fasády bude uchycen na původní místa.

- Svítidla na fasádě budou demontována a po zateplení namontována zpět, budou prodlouženy přívody k nim.

- Stávající skříně elektrorozvaděčů a HUP zůstanou zachovány, jejich kryty budou obroušeny a natřeny v odstínu blízkém k přiléhající barvě fasády.

- Do stávajícího zastřešení vstupu a ocelové předstěny nebude zasahováno. Pouze střešní žlaby zastřešení vstupu budou zkráceny z důvodu tloušťky zateplení fasády.

Stávající komíny budou očištěny, stávající komínové hlavy odstraněny, spáry cihel vyškrábány, provedeno omítnutí cementovou maltou, a po vyzrání omítky bude provedena finální úprava – dekorativní omítka (na bázi akrylátových pryskyřic).

Stávající okenní mříže budou demontovány, včetně stávajících kotev. Investor rozhodne zda budou mříže ponechány a znovu montovány nebo zda se vyrobí mříže nové.

- 2.0 Výkopy

- Kolem objektu bude odkopán pruh šíře a hloubky 500mm pro zateplení soklu extrudovaným polystyrenem. Po zateplení soklu bude pruh zasypán, zhutněn, bude znovu osazen okapový chodník.

- Bude proveden výkop pro zatrubnění okapu.

- 3.0 Svislé konstrukce

- Okna na sever v 1. a 2. NP budou dozděna – z cihel plných na maltu MVC 5.

- Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem - pěnovým polystyrénem EPS tl.150mm a opatřena silikonovou probarvenou omítkou. Sokl budovy bude zateplen pomocí extrudovaného polystyrénu XPS tloušťky 150mm.

- Všechny okna a dveře(1ks) osazená nově ve fasádě jsou plastová. Před výrobou plastových výrobků je nutno rozměry otvorů po demontáží starých oken přeměřit a  upřesnit.

Po demontáži oken bude parapet a nadpraží očištěn. Poté bude provedena montáž oken - kotvení do nadpraží, parapetu. Ve styku fasádní omítky s okenním profilem bude osazena okenní začisťovací lišta. Okenní začisťovací lišty budou použity i v nadpraží oken. Stávající větrací mřížky na fasádě budovy budou demontovány a po zateplení osazeny nové plastové větrací mřížky se sítěmi proti hmyzu.

- 4.0  Vodorovné konstrukce

- V budově nedojde ze statického hlediska k zásahu do stropní konstrukce. Stávající střešní konstrukce bude doplněna o nové tepelně izolační vrstvy. Na stávající bednění bude přilepena parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva - samolepící pás s SBS modif. asfaltu - samolepící asfaltový pás. Na něj bude kotvený a lepený celoplošně do nosné kce  polystyrén kompletizovaného dílce (EPS s asfalt.pásem)- tl. 220mm.

- Poté bude celoplošně natavena hydroizolace z asfaltových pásů z modifikovanou s vložkou z kvalitní polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny a vsypem - hydroizolační pás dekor s posypem natavený celoplošně.

- Ve středové části střechy bude střešní krytina oplechována na okrajích pomocí přinýtované ukončovací lišty z pozinkovaného plechu do stávajícího dřevěného bednění. Ukončovací lišta z pozinkovaného plechu bude pro tl.220mm tepelného izolantu, spojována dilatační spojkou, s výztuhou po 1,0m. – viz detail F.

5.0 Střecha

Střecha školy bude zateplena pomocí polystyrénu s asfaltovým pásem kompletizovaného dílce (EPS s asfalt.pásem)  tl.220mm kotveným a lepeným celoplošně do nosné kce – dřevěného krovu (bednění) přes samolepící asfaltový pás.

Na dřevěné bednění bude přilepen pás, který je na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním povrchu a v podélných přesazích je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Přes tento pás pak bude ukotven kompletizovaný dílec (EPS s asfalt.pásem) a na něj pak finální vrstva - hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného s vložkou z kvalitní polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny -  dekor (natavený celoplošně) tvořící novou střešní krytinu.

Ukončovací lišta z pozinkovaného plechu bude pro tl.220mm tepelného izolantu, spojována dilatační spojkou, s výztuhou po 1,0m. Do ukončovací lišty bude kompletizovaný dílec (EPS s asfalt.pásem) zasunut.

Bude provedeno nové oplechování okraje střechy, oplechování atik, nové dešťové svody – vše provedeno z titanzinkového plechu.

Poklop stávajícího střešního výlezu bude odstraněn. Ve 3.NP v blízkosti vstupu na střechu bude osazen nový žebřík pevně přikotvený na fasádu.

- Izolace

- 6.1  Tepelná izolace

Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem EPS tl.150mm. Ostění, parapet a nadpraží oken a dveří je zatepleno tl.30mm. Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrénem XPS tl.150mm v šířce pásu 500mm i pod terénem. Sokl bude opatřen barvenou kamennou drtí - dekorativní omítkou na bázi akrylátových pryskyřic. Barvu fasádní omítky a marmolitu určí investor.

  - Hydroizolace

Na kompletizovaný dílec EPS s asfaltovým pásem bude provedeno natavení nové vrstvy hydroizolačního pásu z SBS asfaltu modifikovaného s nosnou vložkou z kvalitní polyesterové rohože a s břidličným ochranným posypem. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 250 g/m2. Na horním povrchu je pas opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE folii.

Pozinkovaná ukončovací lišta bude shora kryta hydroizolačním pásem (zamezení koroze).

- Hydroizolace bude ve 3.NP vytažena na zdivo a natavena na kompletizovaný dílec (EPS s asfalt.pásem) tl.100mm. - viz detail E.

Před vstupem na střechu ve 3.NP je dle požárně bezpečnostního řešení nutné ve vzdálenosti 1,5m ode dveří na hydroizolační pás z SBS asfaltu modifikovaného s nosnou vložkou z kvalitní polyesterové rohože provést jako další vrstvu hydroizolační pás do požárně nebezpečného prostoru s klasifikací BROOF (t3) - tento je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Retardery hořeni v asfaltovém pásu výrazně omezují šíření plamene. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 190 g/m2 v podélném směru vyztužena skleněnými vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE folii.

- 7.0  Výplně otvorů

- Všechna okna osazená nově ve fasádě jsou plastová. Před výrobou výrobků nutno rozměry otvorů po demontáží starých oken přeměřit a upřesnit.

Vyměněná okna budou plastová, barvy bílé, bez vnitřního členění, vnitřní a vnější barva bílá. Zasklení je čirým izolačním sklem. Celkové Uw bude 1,0 W/(m2K). Vstup na střechu bude nově řešen plastovými dveřmi, plná výplň s celkovým UD=1,2 W/(m2K). Připojovací spáry mezi zdivem a rámem oken a dveří budou zajištěny parotěsnou a paropropustnou folií (páskou).

8.0 Povrchové úpravy

8.1 Vnější

Celý objekt bude zvenčí zateplen kontaktním zateplovacím systémem na bázi EPS tl.150mm s tenkovrstvou probarvenou silikonovou omítkou. Část fasády bude opatřena dekorativní omítkou kamenné drtě na bázi akrylátových pryskyřic (schodiště, sokl, komíny, rohové sloupky u oken v 1.NP a 2.NP). Viz výkresy pohledů. Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrénem tl.150mm. Sokl bude opatřen dekorativní omítkou kamenné drtě.

Fasádní systém bude ucelený, od jednoho výrobce. Všechny pracovní postupy budou prováděny dle technologických předpisů daného výrobce proškolenými pracovníky. Budou použita všechna příslušenství pro zateplovací systém - LO- základací soklová lišta, LTO - okapnička soklových profilů, LT - nadokenní profil (zpevnění horního ostění oken a dveří), LPE - parapetní profil, LK lišta - plastový rohový profil                          s nakašírovanou výztužnou síťovinou, Dilatační profil stěnový E a V. Před nanášením finální omítky bude provedena dvojnásobná penetrace (první čirá, druhá v odstínu).

Připojovací spáry mezi zdivem a rámem oken a dveří budou zajištěny parotěsnou a paropropustnou folií (páskou).

Vzhledem k tomu, že obvodový plášť je vyzděn z cihel plných, předpokládá se kotvení polystyrénu zatloukacíma talířovýma hmoždinkama s ocelovým trnem pr. 8mm. Délka hmoždinky se předpokládá vždy min. o 70mm větší než tl. izolace, nutno vždy přihlédnout k  vyrovnání tolerance pro lepidlo a stávající omítku. Výtažná zkouška by měla potvrdit správnost návrhu kotvení, když síla pro vytažení bude větší než 0,9kN.

8.2 Vnitřní

Vnitřní omítky poškozené při demontáži oken se vyspraví a na zdivu se provede nová vápenocementová  omítka se štukovým povrchem.

9.0 Nátěry vnější

Mříže – varianta B - Vnější nátěry ocelových výrobků - 2 x barva syntetická základní aktivní dvousložková, 3 x email polyuretanový dvousložkový nebo kvalitativní ekvivalent.

10.0 Malby

Finální úpravy maleb – bílý nátěr klasického typu, vysoce propustný pro vodní páry, obarvitelný (Vodná suspenze kaolinu a křídy). Malby se provedou pouze v místech, kde došlo k zásahům do oken. Všechny nové omítky budou přemalovány. Vždy dle logické linie příp. dle uměle zvolené linie.

11.0 Zpevněné plochy

Po zateplení soklu bude zemina uhutněna a bude do štěrkopískového lože položena dlažba okapového chodníku. Část dlaždic bude pořízena nově.

12.0 Ostatní

Hromosvod bude po zateplení fasády a střechy zpětně namontován. Bude provedena jeho revize.

Větrací komínky – koncové prvky odvětrání kanalizace budou vyměněny za nové plastové odvětrání včetně stříšek. Dimenze dle stoupajícího potrubí.

PRÁCE PSV

1.0 Truhlářské výrobky

Parapetní desky u některých oken budou laminované (dřevotříska). Viz výpis PSV.

2.0 Zámečnické výrobky

Žebřík pro výlez na střechu, který je kotvený do zdiva a bude umístěný ve 3.NP na nižší části střechy bude pozinkovaný.

Mříže:

Varianta "A" - U oken budou instalovány nové ocelové mříže. Ocelová konstrukce venkovních mříží bude žárově pozinkována

Varianta "B" - U oken budou zpětně instalovány stávající ocelové mříže, ale některá okna bude nutné osadit novými mřížemi. Ocelová konstrukce venkovních mříží bude opatřena nátěrem odstín dle investora.

Kotvení do zdiva šrouby vždy M12 do hmoždinky dle detailu na výkresu č.22.

Konstrukce mříží svařena svarem tl.5mm.

Před výrobou mříží je nutné všechny rozměry přeměřit na stavbě a uvažovat se zateplením fasády.

OCELOVÝ PROFIL ozn.č. 1 - P5/50-210mm BUDE UKOTVEN PŘED PROVÁDĚNÍM ZATEPLENÍ FASÁDY. KOTVENÍ MŘÍŽÍ UMOŽNUJE MONTÁŽ-DEMONTÁŽ POUZE Z INTERIÉRU BUDOVY - VIZ DETAIL NA VÝKRESE Č.22.

3.0 Klempířské výrobky

Všechny nové klempířské výrobky na objektu jsou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6mm. Veškeré oplechování je klasické dle ČSN 73 3610. Jedná se především o oplechování venkovních parapetů, atik, okraje střechy, střešních žlabů a svodů.

Nové oplechování okrajů plochých střech bude provedeno profilovanou lištou z pozinkovaného plechu. Přes tuto lištu bude přetažen hydroizolační střešní pás. Tím bude zamezeno korozi plechu.

Při všech pracích je nutno dodržovat normy a předpisy, zvláště pak předpisy BOZ.

- V Ostravě 8.8.2013                                         Zpracoval : Ing. Jaroslav Seidler